| 종류 | 기호 | 화학성분(%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Ceq |
| 이형봉강 | SD300 | - | - | - | 0.050 이하 | 0.050 이하 | - |
|  | SD400 | - | - | - | 0.045 이하 | 0.045 이하 | - |
|  | SD500 | - | - | - | 0.040 이하 | 0.040 이하 | - |
|  | SD600 | - | - | - | 0.040 이하 | 0.040 이하 | 0.63 이하 |
|  | SD700 | - | - | - | 0.040 이하 | 0.040 이하 | 0.63 이하 |

| 종류기호 | 기계적성질 |
| --- | --- |
|  | 항복강도 (N/㎟) | 인장강도 (N/㎟) | 연신율 (%) | 굽힘성 |
|  |  |  |  | 굽힘각도 | 안쪽반지름 |
| SD 300 | 300 ~ 420 | 항복강도의 1.15배 이상 | 16 이상 | 180˚ | D16 이하 공칭 지름의 1.5배 D16 초과 공칭 지름의 2배 |
| SD400 | 400 ~ 520 | 항복강도의 1.15배 이상 | 16 이상 | 180˚ | 공칭 지름의 2.5배 |
| SD500 | 500 ~ 650 | 항복강도의 1.08배 이상 | 12 이상 | 90˚ | D25 이하 공칭 지름의 2.5배 D25 초과 공칭 지름의 3배 |
| SD600 | 600 ~ 780 | 항복강도의 1.08배 이상 | 10 이상 | 90˚ | D25 이하 공칭 지름의 2.5배 D25 초과 공칭 지름의 3배 |
| SD700 | 700 ~ 910 | 항복강도의 1.08배 이상 | 10 이상 | 90˚ | D25 이하 공칭 지름의 2.5배 D25 초과 공칭 지름의 3배 |

※ 인장 시험편 2호에 준함.